정부양곡 포장재 구매조건

1. 납품기한

○ 계약일로부터 45일 이내

* 상황에 따라 일부 물량은 조기에 공급 가능하여야 함

2. 납품장소 및 인수도 조건

○ 인수도 장소 : 농림축산식품부에서 지정한 정부양곡 가공공장 또는 보관창고

○ 인수도조건 : 납품장소 하차도

○ 농림축산식품부 : 시‧도별, 도정공장별 포장재 배정내역 및 포장디자인 도안을 제작업체에 통보

○ 제작업체 : 농림축산식품부에서 통보한 시․도별(공장별) 배정내역에 따라 수요지까지 납품(수송비는 제작업체 부담)

3. 포장재 구매조건

○ 정부양곡 포장재 수급계획에 의거 구매하되 정부양곡 수급 및 매출계획에 따라 증감이 가능하도록 조건 명기

○ 포장재 계약업체는 농식품부와 협의하여 포장재 제작방법, 포장디자인 도안, 납품기한, 납품장소 등 조정 가능

- 단 농식품부가 지정한 공장(자동포장시설이 된 도정공장)에 대해서는 1개 업체가 납품

○ 도정공장별 포장재 공급량은 계약업체로 선정된 제작업체에 별도 통보

4. 생산제품의 포장

○ 포장재 종류별(지대 100매 단위)로 P‧P밴드 등을 사용하여 열접착 등으로 견고하게 결속하여 납품

- 단, 지대의 경우 도정공장에서 요청시 결속하지 않고 팔레트에 적재 후 비닐로 4∼5회 이상 포장(랩핑)하여 납품

5. 정부양곡 포장재 규격(10kg, 20kg지대)

< 지대 >

용 도	단 량	겹수/ 평량	모양/ 바탕색	몸체(㎜)		절입 (㎜)	시접 (㎜)	매당 무게 (g)
				길이	너비
복지·학교 급식용 (국 산)	10kg	3/80	봉재형/ 백색	(±5) 550	(±3) 300	(±3) 75	(±1) 15	(±5%) 100
복지·학교 급식용 (국 산)	20kg	4/80	봉재형/백색	(±5) 650	(±3) 420	(±3) 75	(±1) 15	(±5%) 210

* 겹수의 2번째 장은 "all pulp" 크라프트지로 한다.

* 위 사항 외의 규격은 “농식품부고시 2013-315호(농산물검사기준 2013.12.31.)”에 따름

단, 포장재의 자재․원단, 봉합․제대기술 등에서 동등 이상의 강도와 품질이 가능한 경우 농식품부의 확인을 받아 사용여부 결정

6. 시‧도별 포장재 공급 계획량 : <붙임 1>

7. 포장재별 표시사항 인쇄 규격 : <붙임 2>

○ <붙임2> 포장재별 표시사항 인쇄 규격에 따라 인쇄하되 다음사항을 준수

- 지대(10kg, 20kg)의 표시사항 중 생산자란은 도정공장별로 상호․주소(도로명주소로 표시)․전화번호를 인쇄 하여야함(도정공장별 수량은 별도로 계약업체에 통보)

- 표시사항의 글자크기는 20포인트 이상으로 하여야 함

* 10kg지대는 16포인트로 하되, 국산표기는 20포인트

8. 기타

○ 정부양곡 포장재 수급 등 문제로 최대한 조기 계약 요청

○ 검사기관은 FITI시험연구원, 검수기관은 수요기관으로 함

○ 필요 시 국고금관리법 등 관련 규정에 따라 선금 지급 가능

붙임 1

‘19년 정부양곡 시‧도별 포장재(지대) 공급계획량(1차)

(단위 : 매)

시도명	지대		합계
	복지․학교급식용 (10kg)	복지․학교급식용 (20kg)
광주	140,000	42,850	182,850
전북	780,000	128,000	908,000
전남	1,020,000	185,000	1,205,000
계	1,940,000	355,850	2,295,850

＊ 도정공장(가공공장)별 공급량은 계약업체에 별도 통보

(단위 : 원)

시도명	지대
	단량	구매계획량	예상단가	금액
광주	10kg	140,000
	20kg	42,850
	소계	182,850
전북	10kg	780,000
	20kg	128,000
	소계	908,000
전남	10kg	1,020,000
	20kg	185,000
	소계	1,205,000
합계		2,295,850		985,608,000

붙임 2

포장재별 표시사항 인쇄 규격

1. 급식용 국산 10㎏ (지대)

2. 급식용 국산 20㎏ (지대)